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Технические характеристики декоративных пластиковых панелей NE-BOARD
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   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Декоративные пластиковые панели производства фирмы NE-BOARD (Турция) применяются для отделки интерьера помещений, мебели, дверей, витрин, фурнитуры, в качестве стеновых панелей, потолков, дверных накладок и декоративных вставок. Не рекомендуется их использовать на рабочих поверхностях (столешницы, пол, сидения и т.д.)
         Основу пластиковых панелей составляет прессованный полистирол толщиной 1мм (плиты для подвесных потолков - 2 мм). Зеркальный слой - на основе красок из полиэстера, остальные виды рисунков на всех видах пластиков - на основе красок из полистирола, кроме коллекции «Кожа» - верхний слой из виниловой кожи. Пластик может выпускаться как на самоклеящейся основе, так и без нее. Все пластики           NE-BOARD имеют защитную пленку на лицевой поверхности
Транспортировка
Для кратковременной транспортировки пластики можно скатать в Рулон по ширине. Так можно транспортировать все виды пластиков NE-BOARD кроме коллекции 3D.
 Пластиковые панели, отгруженные в рулонах, при получении необходимо распаковать и оставить лежать при комнатной температуре (от 18 до 20 градусов) примерно на сутки на ровной чистой поверхности для того чтобы добиться ровной поверхности перед обработкой, можно положить дополнительный груз.
 ВНИМАНИЕ! Избегайте прямого контакта с водой (вдоль ванны, в душевой). При использовании пластиков с зеркальным слоем края листов и стыки должны быть герметично закрыты, для пластиков с другой поверхностью этого не требуется. Помните, что материал - возгораемый и не должен находиться вблизи открытого источника огня.

Приклеивание
Общая информация:

Панели  Neboard  можно наклеивать  как на впитывающие, так  и на не впитывающие поверхности. Основа должна быть гладкой, чистой, без следов пыли, воска, селикона и жира, при необходимости рекомендуется очистить поверхность, для определения степени очистки поверхности используйте маркеры – индикаторы или спиртовые фломастеры. Чтобы добиться максимального схватывания, необходимо невпитывающие поверхности очистить спиртом (этиловым или изопропиловым). Пористые или легко впитывающие поверхности, такие как ДСП, штукатурка, рекомендуется обрабатывать дисперсионным клеем или акриловой грунтовкой глубокого действия (без содержания растворителей!).
рекомендации:

- идеальная рабочая температура при наклеивании и обработке составляет от +15°C до +30°C;
         - используемые материалы должны акклиматизироваться, т.е. как оклеиваемая поверхность, так и наклеиваемый материал должны быть комнатной температуры, чтобы избежать образование слоя конденсата на поверхности пластика;
         - лучше всего, чтобы оклеиваемая поверхность была теплой (макс. t=40°C);
         - пластик не рекомендуется применять на поверхностях, подверженных попаданию прямых солнечных лучей и с температурой выше +60°C (при более высоких температурах возможна деформация материала).

- липкую основу (для пластиков на самоклеящейся основе) необходимо освобождать от защитного слоя по мере наклеивания, не касаясь клеевой поверхности, так как ее загрязнение в очень сильной степени снижает схватываемость;
- необходимо как можно сильнее прижимать пластик  к оклеиваемой поверхности.
- После точного размещения панели на поверхности необходимо прикатать  панель резиновым  валиком средней твердости в направлении от середины к краям. 
ВАЖНО! 
Необходимо точно размещать панели на поверхности, так как уже наклеенные панели переклеить нельзя. В заключение панель по всей поверхности прижать резиновым валиком средней твердости.
         - для приклеивания гладких пластиков без самоклеящейся основы рекомендуется использовать самоклеящуюся ленту (двусторонний скотч), клей на водной (ПВА) или каучуковой основе (недопустимо применение клеев на основе ацетона и других органических растворителей);
          - необходимо следить за тем, чтобы вся поверхность была плотно прижата, избегать образования пузырей воздуха;
- при приклеивании перфорированных листов без самоклеящейся основы рекомендуется использовать самоклеящуюся ленту (двусторонний скотч). Расстояние между полосами не должно превышать 150 мм. При перфорации "15х15" нужно использовать ленту шириной 8 мм и максимальный отступ не должен превышать 75 мм;
         - для приклеивания к пористым или легковпитывающим поверхностям рекомендуется использовать дисперсионный клей или клей на водной или каучуковой основе (недопустимо применение клеев на основе ацетона и т.п.);
         - для приклеивания декоративных пластиков на ламинированные поверхности необходимо использовать только пластики на самоклеящейся основе;
         - во избежание отставания краев декоративного пластика от подложки по причине поверхностного натяжения или сжатия и расширения материала рекомендуется использовать прижимающие профили. Все применяемые профили не должны мешать расширению панелей Neboard  
ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ОТСТУПЫ НА РАСШИРЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- пластиковые панели Neboard  производятся из термопластичного полистирола, который расширяется/cужается на 0,7 мм на 1 погонный метр длины при изменении температуры на 10 градусов
          - между отдельными листами пластика должны быть выдержаны деформационные швы 2 мм;
          - между листом и кромочным профилем или стыковочным профилем необходимо оставлять зазор около  2 мм шириной;
         - при более высокой температуре окружающей среды, а также при частой смене температур, деформационные швы должны быть больше, а размеры листов меньше.

ОБРАБОТКА ПЛАСТИКА
- необходимо всегда начинать резать пластик с лицевой стороны (материалы нельзя обрабатывать с изнаночной стороны);
         - пластик можно легко обрабатывать на деревообрабатывающем оборудовании (раскрой, фрезерование, распил, сверление);

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ И ЧИСТКА
-    все пластиковые панели покрыты защитной пленкой, которую нужно снять после окончания работ;
      - при сильном загрязнении необходимо использовать средства для чистки пластмасс или средства для мытья окон  (категорически запрещается использовать абразивные чистящие средства).

